## Slide 1: Description du phénomène
Principe
L’arc électrique dépend :
  Différence de potentiel entre deux électrodes
  L’émissivité du matériau
  La forme de la cathode
  Le potentiel ionisant des gaz

## Slide 2: Description du phénomène



Colonne d’arc
T  5800°C
T  2400°C
T  3300°C
Cathode
-
Anode
+
O
i-
G
e-
e-
e-
e-
i+
Chute de tension cathodique
Tension d’arc
10-5 cm
10-2 cm
Ua = RI
Chute de tension dans l’arc
Chute de tension anodique
Légende :
i+ : ion positif O : at. d’oxygène
i- : ion négatif G : at. de gaz
e : électron
Zone d’espace négatif
Zone d’espace positif
Ve = 100 m/s
Vi = 1 m/s

## Slide 3: Description du phénomène
Conditions de stabilité de l’arc
Pour une stabilité de l’arc, l’émission électronique doit être favorisée au maximum
  Tension d’amorçage suffisante associée à une chute de tension cathodique importante
  Milieu gazeux adapté, favorisant la production d’ion positif
  Maintien de la cathode à haute température
  Intensité suffisante
  Emploi de corps émissifs ou ionisants dans l’enrobage améliore la stabilité de l’arc

## Slide 4: Caractéristiques électrique de l’arc
Le comportement électrique de l’arc dépend :
  Des électrodes : nature, forme, dimensions, distance
  De l’atmosphère dans laquelle l’arc jaillit
  Des conditions d’alimentation électrique
Dans le cas du soudage les seules variantes sont :
  Les conditions d’alimentation
  La distance
Ce qui revient à étudier la fonction
  f (U,I,L)
Entre la tension, l’intensité et la longueur d’arc

## Slide 5: Caractéristiques électrique de l’arc
Tension aux bornes
L’étude de la courbe montre que pour une longueur d’arc donnée la tension :
  part d’un maximum
  décroît rapidement
  passe par un minimum
  puis augmente
Si la longueur d’arc augmente, la courbe se déplace vers les tensions croissantes
L2
L3
L1
Avec: L1<L2<L3
U
I
Vaporisation du fer

## Slide 6: Caractéristiques électrique de l’arc
Point de fonctionnement
  Caractéristique de l’arc
  U = f(L)
  Caractéristique de la source :
  U = f(I)
Le point de fonctionnement M2 est caractérisé par ses valeurs
Us et Is
Le fonctionnement stable de l’arc nécessite :
  Une longueur d’arc limite Llim
  Une tension à vide suffisante Uolim
  Une Intensité de court circuit modérée Icc
U
I
M1
M2
U = f(L) arc
Us
Is
Point de fonctionnement
L lim
Uo lim
U = f(I)
source
Uo
Icc

## Slide 7: Caractéristiques électrique de l’arc
Point de fonctionnement (suite)
Une caractéristique plongeante de l’alimentation entraîne :
  Un courant de court circuit faible
  Une tension à vide élevée
  Une longueur d’arc limite plus grand
Donc de meilleures condition de fonctionnement
U
I
U = f(L) arc
Us
Is
Uo1
Uo2
M
I1
 I2
L
Icc1
Icc2
Caractéristiques d’un poste
Pour une régulation de l’intensité en fonction de la longueur d’arc, un poste doit comporter :
  favorise la stabilité de l’arc
  facilite l’amorçage
  permet en cas de court circuit le rétablissement de l’arc sans dommage
Une caractéristique plongeante
Une tension à vide, U0, suffisante
Une Intensité court circuit modérée

## Slide 8: Transfert du métal
Le transfert du métal s’effectue toujours de l’électrode vers la pièce.
Rappel Physique :
Deux fils parcourus par un courant de même sens s’attirent
Dans le plasma la mobilité des électrons est 200 fois supérieure à celle des ions
Les électrons vont du (-) vers le (+)
e-
e-
R
f
f
+
-
Pièce
Électrode
e-
e-
R
f
f
+
-
Pièce
Électrode
Cas n°1 :
Polarité directe
Cas n°2 :
Polarité inverse
: forces qui rapprochent les conducteurs
f
: résultante des forces, donne la direction du plasma
R
Indépendamment du sens du courant et de la position de soudage, le plasma réalise le transfert du métal de l’électrode vers la pièce, la poussée des gaz participe au détachement des gouttelettes.

## Slide 9: Soufflage magnétique
Dû au passage du courant dans l’électrode, l’arc, la pièce et la masse.
  Il gène le soudeur,
  Il compromet la régularité du cordon
  Il nuit à la qualité.
Pour diminuer les effets du champ magnétique, les solutions sont :
  Disposer 2 prises de masse opposée, enrouler le câble autour de la pièce
  Réduire et tenir la longueur d’arc la plus courte possible
  Effectuer un pointage très étroit
  Varier l’inclinaison de l’électrode
  Préchauffer les pièces, pour atteindrre la température amagnétique (768°C)
  Commencer à souder sur une partie droite plutôt qu’un angle intérieur
Avance
Masse
I
-
+
Courant de sens contraire : l’arc est repoussé
Avance
Masse
I
-
+
Courant de même sens : l’arc est attiré
Éviter le départ en angle
Champ faible
Champ important
Pointage de pièces

## Slide 10: Energie de soudage
Énergie nominale :
C’est l’énergie fournie au niveau du bain de fusion, elle est donnée par la relation :
En =
60 . U . I
1000 . v
Énergie nominale
K J/cm
La tension de soudage
(V)
L’intensité de soudage
(A)
La vitesse d’avance
(cm/mn)
Énergie Equivalente :
C’est l’énergie réellement absorbée par la pièce, elle résulte d’une correction de En en fonction de :
  du procédé de soudage : facteur a
  de la forme et du type de joint : facteur k
Eq = En . a . k
Valeur du facteur a(fc du rendement thermique du procédé)
a = 0.75 à 0.9 procédés 111 et 121
a = 0.6 à 0.7 procédé 131 et 135
a = 0.5 procédé 141
Valeur du facteur k (fc de la géométrie du joint)